## Slide 2
Термокаталитические процессы. Коксование
Проф. Пивоварова Н.А

## Slide 3: Назначение
Процесс коксования предназначен для производства кокса и получения дополнительного количества светлых нефтепродуктов. Коксование – процесс глубокого термического крекинга нефтяных остатков. Кокс является не побочным продуктом, как в остальных процессах нефте- и газопереработки, а целевым продуктом .

## Slide 4: Применение нефтяного кокса в мире

## Slide 5: Назначение коксования за рубежом
За рубежом свыше 90 % установок замедленного коксования производят топливный кокс, и основным назначением этих установок является производство максимального количества дистиллятов для последующего их гидрокаталитического облагораживания с получением моторных топлив, в этой связи эксплуатируются с коэффициентом рециркуляции 1,05
В отличие от традиционного подхода, где кокс часто рассматривается как один из ключевых целевых продуктов (например, для металлургии), в зарубежной нефтепереработке твердый кокс долгое время считался преимущественно побочным продуктом. Большинство современных зарубежных технологий проектируются и оптимизируются в режиме "white product mode", ориентированном на минимизацию выхода кокса и максимизацию жидких углеводородов.

## Slide 6: Применение нефтяного кокса в РФ
• Алюминиевая промышленность: Высококачественный игольчатый и анодный кокс поставляется на заводы компании РУСАЛ (Братский, Красноярский, Иркутский заводы) для изготовления обожженных анодов и анодной массы.
• Производство графитированных электродов: Применяется в сталелитейной промышленности для дуговых сталеплавильных печей.
• Строительная индустрия и цементная отрасль: Используется предприятиями как экономичное технологическое топливо при производстве цемента, извести и гипса, а также как легкий наполнитель для специальных бетонных смесей.

## Slide 7: Производство и рынок кокса
В 2025 г производство кокса в мире составило 180 млн т
Объем рынка нефтяного кокса в 2025 году превысил 31,5 млрд долларов США и, как ожидается, превысит 56,62 млрд долларов США к 2035 году
Географическое доминирование Азиатско-Тихоокеанского региона: На этот регион пришлось более 63% всей активности на рынке нефтяного кокса. Основной рост потребления обеспечили Китай и Индия (в частности, импорт кокса в Индию для нужд цементных заводов составил 15,4 млн тонн).
Крупнейшие регионы-производители: Основные объемы выпуска традиционно удерживают США, Саудовская Аравия и Китай. На побережье Мексиканского залива в США по-прежнему приходится свыше 45% всего глобального экспорта топливного кокса.

## Slide 8: Производство и рынок кокса
Динамика производства кокса в России
• 2021 год: ~48,02 млн тонн каменноугольного кокса
• 2022 год: 46,85 млн тонн (снижение на 2,44% относительно 2021 года)
• 2025 год: 22,57 млн тонн (снижение на 6,5% за год и на 11,1% относительно 2022 года по данным аналитики Alto Group)
• Середина 2026 года: по данным Росстата, выпуск кокса и нефтепродуктов в июле 2026 года снизился на 19,3% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
Ключевые предприятия и компании:
• АО «Кокс» (г. Кемерово, входит в Промышленно-металлургический холдинг);
• ООО «Мечел-Кокс» (Челябинский завод по производству коксохимической продукции); • АО «Москокс» (Московский коксогазовый завод);
• АО «Губахинский кокс»; • ПАО «Алтай-Кокс»

## Slide 10: Сырьё
Гудроны, мазуты, смолы пиролиза, крекинг-остатка, каменоугольные пеки, сланцевые смолы, тяжёлые нефти из битуминозных пород.
Все виды сырья – сложные смеси углеводородов и гетероорганических соединений, высоковязкие структурированные дисперсные системы. При смешении различных видов сырья нужно учитывать возможность расслоения на фазы (теория НДС).
Качество сырья оценивают по показателям:
- плотность,
- коксуемость по Конрадсону;
- содержание сернистых соединений;
- содержание металлсодержащих соединений;
- групповой и химический состав.

## Slide 11: Зависимость выхода кокса от коксуемости и плотности сырья
Показатели | Газойль туймазинской нефти | Крекинг остаток туймазинской нефти | Гудрон туркменской нефти | Смола пиролиза
Характеристика сырья: |  |  |  | 
плотность при 20°С, кг/м3 | 990 | 1024 | 968 | 1083
коксуемость, % (мас.) | 16,0 | 23,0 | 12,0 | 8,6
содержание, % (мас.) серы | 2,80 | 3,30 | 0,50 | 0,56
Получено: % (мас.) |  |  |  | 
кокс | 24,0 | 35,0 | 15,4 | 59,9
Итого: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0

## Slide 12: Сырьё
Максимальный выход кокса получают из асфальта процесса деасфальтизации гудронов, однако при этом получают рыхлый кокс с высоким содержанием золы и сернистых компонентов.
Малосернистое сырьё даёт кокс с содержанием общей серы до 1,0 – 1,5% мас. Из него получают анодный кокс.
Соотношение между содержанием сернистых веществ в коксе и сырье составляет 1,2-1,9
Чем больше в сырье металлорганических соединений, тем больше зольность кокса
Компаундирование гудрона с тяжёлой пиролизной смолой и газойлем каталитического крекинга позволяет снизить коксообразование в печи
Введение добавок приводит к изменению выхода и качества продуктов.

## Slide 14: Химизм процесса
Термическое разложение (деструкция) органических веществ без доступа воздуха с параллельными реакциями полимеризации, дегидрирования и уплотнения

## Slide 16: Варианты процесса коксования
Замедленное коксование в необогреваемых камерах (УЗК) .
Принцип работы: Полунепрерывный процесс. Сырье нагревается в трубчатой печи до 470–510 °C и подается в крупные теплоизолированные (необогреваемые снаружи) камеры, где происходит дозревание и уплотнение кокса за счет тепла самого сырья. Подача сырья и отвод паров идут непрерывно, а выгрузка готового кокса — периодически.
Особенности: Самый распространенный промышленный метод в мире и РФ. Позволяет получать как рядовой (губчатый), так и специальный игольчатый кокс (для электродов) при использовании особого ароматизированного сырья. Выгрузка кокса из камер ведется гидравлическим способом под высоким давлением.

## Slide 17: Варианты процесса коксования
2. Непрерывное коксование в псевдоожиженном (кипящем) слое
Принцип работы: Непрерывный процесс (также известен как термоконтактный крекинг). Сырье подается в реактор, где контактирует с горячим мелкодисперсным порошкообразным коксом-теплоносителем, находящимся во взвешенном состоянии.• Особенности: Процесс полностью непрерывный (и по сырью, и по выгрузке продукта). Обеспечивает более высокую скорость реакций и лучший теплообмен, но дает кокс в виде мелких зерен (гранул), а не крупных кусков, что ограничивает его применение в ряде отраслей. К этому типу относятся такие зарубежные и отечественные разработки, как флексикокинг и др.
3. Периодическое коксование в горизонтальных кубах
Принцип работы: Классический (устаревший) метод. Процесс ведут в обогреваемых снаружи (открытым огнем или топкой) горизонтальных цилиндрических аппаратах (кубах). Сырье внутри куба постепенно нагревается до образования твердого остатка

## Slide 19: Влияние параметров процесса

## Slide 20: Схема установки периодического коксования в кубе
1 – коксовый куб,
2 – топка;
3 – конденсатор-холодильник;
4 - газосепаратор
I – сырьё;
II – пар;
III – газ;
IV – коксовый дистиллят;
V - вода

## Slide 21: Выход продуктов периодического коксования в кубе
Наименование | Выход, % мас.
Углеводородный газ | 8,0
Бензин нк-205С | 6,5
Лёгкий газойль 205-350С | 18,5
Тяжёлый газойль >350С | 16,5
Кокс | 50,5

## Slide 22: Замедленное коксование (ЗК)

## Slide 23: Замедленное коксование (ЗК)

## Slide 24: Материальный баланс ЗК
Компоненты | Мазут | Полугудрон |  | Гудрон | Крекинг-остаток | Утяжеленный крекинг остаток | 
Взято |  |  |  |  |  |  | 
Сырье | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0
Получено |  |  |  |  |  |  | 
Углеводородный газ | 9,50 | 10,0 | 11,0 |  | 13,2 |  | 11,0
Бензиновая фракция | 7,50 | 12,0 | 16,0 |  | 6,80 |  | 7,00
Легкий газойль | 38,0 | 31,0 | 27,0 |  | 26,0 |  | 25,0
Тяжелый газойль | 31,0 | 25,0 | 22,0 |  | 23,0 |  | 22,0
Кокс | 15,0 | 22,0 | 24,0 |  | 31,0 |  | 35,0
итого: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0

## Slide 25: Режим ЗК
Параметр | Значение
Температура, °С: | 
входа сырья в камеры | 490 - 510
выхода паров из камеры | 440 - 460
Давление в камерах, МПа | 0,18 - 0,6
Кратность циркуляции (на сырьё) | 0,1 - 1,1
Время заполнения камеры коксом, ч | ≈24

## Slide 26: Качество кокса при разных температурах процесса
Показатели качества | 490С | 500 С | 510 С
Выход летучих, % (мас.) | 10,0 | 7,8 | 6,8
Временное сопротивление раздавливанию, МПа | 5 | 6 | 10
Кажущаяся плотность, кг/м3 | 700 | 850 | 950
Пористость, % | 50 | 40 | 33

## Slide 27: Продукты коксования
Кокс: топливный, для получения анодной смеси в алюминиевой промышленности, графитированных электродов в сталеплавильной промышленности, игольчатый, для конструкционных материалов, для производства абразивов, в производстве сероуглерода, карбидов кальция, кремния
Газ. Аналогичен по составу газам термического крекинга
Бензин. Большое содержание непредельных и сернистых
Лёгкий газойль – на смешение с газотурбинным или печным топливом
Тяжёлый газойль – на компаундирование для производства котельного топлива

## Slide 28: Продукты коксования
Основные требования:
В зависимости от назначения применяют различные требования: содержание серы, золы, летучих компонентов, гранулометрический состав, пористость, истинная плотность, механическая прочность, микроструктура
Малосернистые коксы (содержание серы) – до 1%; среднесернистые – до 1,5%; сенистые – до 4%, высокосернистые > до 4%
Гранулометрический состав: кусковой – фр. >25 мм; «орешек» - фр. 8-25 мм; мелочь - <8 мм
Зольность: малозольные – до 0,5%;
среднезольные – 0,5-0,8%; высокозольные > 0,8%

## Slide 29: Блок-схема полного цикла производства и применения игольчатого кокса

## Slide 30: Область применения нефтяных коксов
Марка кокса | Технология изготовления | Область применения
КНПС-СМ | Коксование в кубах смолы пиролиза | Производство углеродных конструкционных материалов специального назначения
КНПС-КМ | То же | Производство углеродных конструкционных материалов
КНГ | Коксование в кубах нефтяных остатков | Производство графитированной продукции
КЗГ и КЗА | Замедленное коксование (кокс размером 8…250 мм) | То же и Производство алюминия
КНА | Коксование в кубах нефтяных остатков | То же
КЗО | Замедленное коксование (коксовая мелочь до 8 мм) | Производство абразивов и другой продукции

## Slide 31: Структура углерода
Графит: гексагональная углеродная сетка Алмаз: кубическая кристаллическая решетка, жесткий тетраэдрический каркас

## Slide 32: Структура углерода
Причина изотропной структуры кокса:
Большое содержание в коксующейся массе карбоидных частиц способствует образованию кокса изотропной структуры. Такой кокс плохо графитируется и практически не проводит ток, что связано с присутствием в нем молекул фуллеренов.
Анизотропный (игольчатый) кокс имеет ярко выраженную вытянутую волокнистую структуру и проводит ток/тепло преимущественно вдоль этих волокон,
Модель строения фуллерена С60 в виде усечённого икосаэдра.

## Slide 33: Коксовая камера
Коксовая камера (реактор) установки замедленного коксования (УЗК) представляет собой крупногабаритный вертикальный цилиндрический аппарат колонного типа из специальной стали (часто с внутренней плакировкой или защитным слоем), работающий в циклическом режиме при высоких температурах
Принципиальная схема работы реактора в начале (а)
и в конце (б) процесса коксования:
1 – вход сырья; 2 – кокс; 3 – вспученная масса;
4 – пары и газы; 5 – выход паров и
газов коксования; 6 – канал для

## Slide 34: Коксовая камера
Схема реактора УЗК:
1 – корпус;
2 – верхняя горловина для гидроинструмента; 3 – полушаровая крышка;
4 – коническое днище;
5 – нижняя горловина для выгрузки кокса;
6 – фундаментное кольцо;
7 – опорное кольцо фундамента;
8 – коническая опора;
9 – штуцер ввода сырья;
10 – штуцер выхода паров;
11 – штуцер ввода антипенной присадки

## Slide 35: Гидрорезак
1 – горловина
2 – крышка
3 – цилиндрическая часть ствола
4 - коническая часть ствола
5 – переходные сопла
6 – режущие сопла
7 – корпус гидродолота
8 – бурильные сопла

## Slide 36: Последовательность операций при выгрузке кокса

## Slide 37: Завершающие операции
Дренирование и охлаждение кокса
Дробление и сортировка по фракциям
Прокаливание кокса: для малосернистых 1000-1300С; 1,0-24 ч; для сернистых 1400-1500С, 1-2 ч
Основные требования к печам прокалки:
минимальные потери сырья от вторичных реакций в процессе прокаливания;
равномерность прокаливания кусков кокса по всей массе
утилизация тепла отходящих газов и раскалённого кокса
высокая производительность

## Slide 39: Непрерывный процесс коксования
Непрерывное коксование в псевдоожиженном (кипящем) слое (также известное на западе как Fluid Coking) — это высокоэффективный термоконтактный процесс глубокой переработки нефтяных остатков
(гудрона, мазута, тяжелых газойлей, битумов).
В отличие от традиционного замедленного коксования, этот процесс протекает непрерывно, а сырье подвергается крекингу на поверхности циркулирующих мелкозернистых частиц кокса, поддерживаемых в псевдоожиженном («кипящем») состоянии потоком газа или пара.
Флексикокинг (Flexicoking) — это передовая непрерывная технология термоконтактного крекинга тяжелого нефтяного сырья, сочетающая в себе коксование в псевдоожиженном слое и газификацию образующегося кокса. Суть метода заключается в том, что побочный продукт (нефтяной кокс) практически полностью перерабатывается внутри системы в низкокалорийный топливный газ (синтез-газ)

## Slide 40: Непрерывный процесс коксования
Процесс непрерывен и состоит из двух основных связанных аппаратов, между которыми постоянно циркулирует кокс:
Реактор (коксатор):
  В реактор снизу подается перегретый водяной пар для создания кипящего слоя.
  Тяжелое сырье распыляется форсунками непосредственно вглубь кипящего слоя нагретого кокса (температура 480–540 °C).
  Происходит мгновенный крекинг. Парогазовые продукты уходят из верхней части реактора в фракционирующую колонну.
  Осевший на частицах новый кокс постепенно выводится снизу реактора и направляется в нагреватель.
Нагреватель (коксонагреватель / регенератор):
  Сюда подается «холодный» кокс из реактора и воздух (или кислород).
  Часть кокса (примерно 15–20%) сжигается в кипящем слое при температуре 590–650 °C для выработки тепла.
  Разогретый кокс непрерывно возвращается обратно в реактор, замыкая цикл.
  Избыток образующегося товарного кокса постоянно выводится из системы.

## Slide 42: Сравнение неперрывного коксования и замедленного коксованием
Характеристика | Замедленное коксование (УЗК) | Непрерывное коксование (Fluid Coking)
Режим работы | Периодический / Полунепрерывный (циклы выгрузки) | Полностью непрерывный
Время пребывания сырья | Длинное (часы) | Очень короткое (секунды)
Выход жидких фракций | Ниже (больше кокса и газа за счет вторичных реакций) | Выше на 10-15% (меньше вторичного разложения)
Качество кокса | Высокое (крупный, губчатый или игольчатый, идет в металлургию) | Низкое (мелкий, порошкообразный, с высоким содержанием серы и золы; идет на сжигание)

## Slide 43
Кафедра «Химическая технология
переработки нефти и газа» Астраханского государственного технического университета Электронная почта и телефон: E-mail: n.pivovarova@astu.ru Тел.: +7(8512)61-42-50; +7(917)190-74-85