## Slide 2
Термокаталитические процессы.
Гидрокрекинг
Проф. Пивоварова Н.А

## Slide 3: Гидрокрекинг
Деструктивная гидрогенизация – одно- или многоступенчатый каталитический процесс присоединения молекул водорода под высоким давлением, сопровождающийся расщеплением высокомолекулярных углеводородов и гетерогенных соединений, содержащихся в сырье, и образованием низкомолекулярных углеводородов, используемых в качестве моторных топлив.
На современных нефтеперерабатывающих заводах мира гидрокрекинг является главнейшей составляющей глубокой переработки нефти. Гидрокрекинг – процесс переработки различных нефтяных дистиллятов и остатков под давлением водорода при умеренных температурах на бифункциональных катализаторах, обладающих гидрирующими и кислотными свойствами.

## Slide 4: Назначение
В процессе гидрокрекинга получают практически из любого нефтяного сырья высокий выход широкого ассортимента высококачественных компонентов основных нефтепродуктов – сжиженных газов, бензинов, реактивных и дизельных топлив, компонентов масел
В зависимости от степени конверсии и режима процессы гидрокрекинга подразделяют на лёгкий (ЛГК) и глубокий ГГК). В первом случае степень конверсии составляет около 10-50%, а во втором - более 50% соответственно.
Гидрокрекинг – практически единственный процесс, позволяющий расширить ресурсы высококачественного реактивного топлива.

## Slide 5: Достоинства гидрокрекинга
Большая гибкость, позволяющая вести процесс с разной степенью конверсии и направленностью с учетом сезонных колебаний спроса на бензин, реактивные и дизельные топлива;
Возможность использования широкого ассортимента сырья, в т.ч. трудно крекируемого в процессе каталитического крекинга;
Пониженное содержание гетероатомных и ненасыщенных соединений в продуктах крекинга

## Slide 6: Краткие сведения и история гидрокрекинга
Первый коммерческий процесс гидрокрекинга был реализован концерном IG Farben Industrie в 1927 году для производства лигнитного бензина, а первый современный дистилляционный гидрокрекинг в нефтеперерабатывающей промышленности был использован в концерне Chevron в 1958 году.
Процесс гидрокрекинга в отечественной нефтепереработке начали активно внедрять в 1970-х годах (в период существования СССР), а его масштабная модернизация и развитие в современной РФ перешли в активную фазу в 2000–2010-х годах.
По состоянию на 2024 год в России функционируют или готовятся к вводу в строй 9 установок гидрокрекинга: Кириши, Пермь, Уфа, Ярославль, Хабаровск, Орск, Танеко, Омск, Усть-Луга. В Рязани гидроочистка вакуумного газойля, который может работать в режиме легкого гидрокрекинга

## Slide 7: Краткие сведения и история гидрокрекинга
Преобладающая часть технологий и оборудования в РФ относится к зарубежным разработкам, поэтому на планах НПЗ сильно сказались санкции.
Заводы, которые уже располагают действующими установками гидрокрекинга (например, комплекс в Усть-Луге, Орский НПЗ, ТАНЕКО), находятся в наиболее выигрышном положении, так как обеспечивают максимальный выход светлых нефтепродуктов (до 90-99%) в условиях дефицита высокотехнологичного оборудования),
Среди положительных моментов стоит упомянуть курс на полное импортозамещение катализаторов гидрокрекинга. К 2030 году доля российских катализаторов гидрокрекинга на рынке может возрасти до 60–65%. В Стерлитамаке начат выпуск катализатора гидрокрекинга, по ряду ключевых параметров продукция превосходит импортные аналоги.

## Slide 8: Прогноз ввода установок гидрокрекинга на отечественных НПЗ в 2020-2030 гг.
Процесс | Коли- чество | Суммарная мощность, | Основное технологическое оборудование*, шт. |  | 
 | установок, шт. | тыс.т/год | Реактор | Печь | Ректификационная колонна
Гидрокрекинг | 7 | 17050 | 21 | 14 | 7
* Максимальное прогнозное количество, не учтены трубопроводы, абсорберы/десорберы, компрессоры, сепараторы, теплообменники, внутренние устройства колонн и т.д. |  |  |  |  | 
Массового одновременного ввода новых мощностей гидрокрекинга в 2026 году не произошло. Основная волна завершения долгостроев смещается на первую половину 2027 года

## Slide 9: Продукты
Дизельное топливо: Является одним из главных целевых продуктов. Обладает низким содержанием серы и высокой цетановой чистотой.
Реактивное топливо (керосин): Высококачественные фракции для авиации.
Бензиновые фракции (нафта): Используются как компонент товарных бензинов или сырье для дальнейшего риформинга.
Сжиженные углеводородные газы (СУГ): Пропан-бутановая фракция.
Гидрокрекинговые базовые масла (маркировка HC): Используются для производства моторных и трансмиссионных масел высокого уровня очистки.
Тяжелый остаток (непревращенная фракция): Остаток процесса (обычно кипящий выше 350–530 °C), который идет как сырье для производства каталитического крекинга, битумов или кокса.

## Slide 10: Продукты
Моторное масло (VHVI-масла): это базовое масло, полученное из нефти путем глубокого гидрокрекинга и каталитической депарафинизации, а не из синтетических полиальфаолефинов (ПАО).
Плюсы: отлично защищает двигатель, дешевле чистой ПАО-синтетики, хорошо работает в стандартных условиях.
Минусы: быстрее срабатывает пакет присадок (обычный интервал замены около 7–10 тыс. км против 15 тыс. км у ПАО) и хуже ведет себя в сильные морозы.

## Slide 11: Продукты легкого гидрокрекинга
Легкие газы и СУГ — углеводородные газы и сжиженные углеводородные газы (пропан-бутановая фракция), образующиеся в небольшом количестве при разрушении тяжелых молекул.
Легкая нафта (бензиновая фракция) — используется как компонент товарных бензинов или сырье для вторичных процессов (например, каталитического риформинга).
Керосиновая и реактивная фракции — компоненты для получения топлив для реактивных двигателей и осветительных керосинов.

## Slide 12: Продукты легкого гидрокрекинга
Дизельное топливо — главный целевой продукт легкого гидрокрекинга. В процессе ЛГК вакуумного газойля можно получить до 60% летнего дизельного топлива. Оно отличается существенно сниженным содержанием серы (до сотых долей процента) и улучшенными экологическими характеристиками по сравнению с исходным сырьем.
Остаток - тяжелая часть сырья, которая не подверглась глубокому крекингу, но очищена от соединений серы, азота и металлов. Обычно она направляется на дальнейшую переработку (например, в установки каталитического крекинга или пиролиза).

## Slide 13: Сырье
Важны температурные пределы кипения сырья, т.к. с ростом средней температуры кипения сырья происходит увеличение содержания аренов и высокомолекулярных гетероатомных соединений.
Остатки – мазут, гудрон, деасфальтизат

## Slide 14: Сырье
Вакуумный газойль — основное и наиболее распространенное сырье (фракции кипения обычно 350–500 °C), атмосферный газойль.
Деасфальтизаты (получаемые при деасфальтизации гудронов пропаном или бутаном) — применяются в том числе для получения масел.
Газойли термического и каталитического крекинга (например, легкий газойль каталитического крекинга — LCO).
Мазуты и гудроны (тяжелые нефтяные остатки, требующие предварительной подготовки или специальных процессов гидроконверсии).
В зависимости от целей гидрокрекинга: для производства моторных топлив (бензин, керосин, дизельное топливо): вакуумный газойль, смеси с легкими газойлями вторичного происхождения. Для производства базовых масел: тяжелые вакуумные газойли и деасфальтизаты с высоким содержанием парафиновых и нафтеновых углеводородов

## Slide 15: Сырье
Высокомолекулярные арены, конденсированные соединения, асфальтены – нежелательные компоненты, приводящие к образованию кокса. При повышенном их содержании процесс ведут в две стадии – на первой подготовительной катализатор содержит больше гидрирующих компонентов, а на второй, основной – больше кислотных компонентов.
Применяют также сольвентные процессы деасфальтизации
Целесообразно удаление металлсодержащих соединений (никеля, ванадия, железа) путем предварительной гидроочистки или гидродеметаллизации.
Требования к сырью:
Содержание азота, % мас. ...................................... 0,12
Тяжёлых металлов, г/т ......................................... 2,0
Асфальтенов, % мас. ................................................ 0,05
Коксуемость, % мас. ............................................... 0,3

## Slide 16: Характеристики сырья установки мягкого гидрокрекинга
Показатель | Комбинированное сырье
Производительность, барр./сут | 70000
% масс. от сырья | 100,00
% об. от сырья | 100,00
Плотность, °API | 11,8
Содержание серы, % масс. | 4,37
Содержание азота, % масс. | 0,30
Углеродный остаток, % масс. | 13,6
Вязкость, сСт при 50°С | 3240
Содержание никеля, г/т | 34
Содержание ванадия, г/т | 97

## Slide 17: Химизм
Важнейшими реакциями гидрокрекинга являются: - разрыв и насыщение (гидрогенолиз) парафиновых углеводородов по связи С -- С; - гидрирование присутствующих в сырье олефинов и других непредельных соединений; - гидродеалкилирование и изомеризация;
гидрирование моно-, би- и полициклических ароматических углеводородов; - разрыв и насыщение кислородных, сернистых и азотистых соединений по связям С-О, С- S и C-N; - разложение металлоорганических соединений; - полимеризация и коксообразование на поверхности и в объеме катализатора.

## Slide 18: Формализованная схема превращений в процессе гидрокрекинга

## Slide 19
Исходные углеводороды | Реакции | Образующиеся углеводороды
Парафиновые | Изомеризация, разрыв цепи | Низкокипящие парафиновые углеводороды
Олефины | Изомеризация, разрыв цепи, гидрирование | 
Нафтеновые моноциклические | Изомеризация, гидродеалкилирование | Циклопентаны С6-С8 и низкокипящие парафины изостроения
Нафтеновые бициклические | Разрыв кольца, изомериза-ция, гидродеалкилирование | 
Алкиларо-матические | Изомеризация, диспропор-ционироваие, гидродеал-килирование, гидрирование | Алкилароматические С8-С9, низкокипящие изопарафины и нафтеновые углеводороды
Нафтено-ароматические | Разрыв кольца | 
Нафталиновые | Гидрирование | 

## Slide 20: Химизм превращений ароматических углеводородов

## Slide 21: Механизм
Смешанный механизм – на кислотных центрах реакции крекинга и изомеризации идут по карбоний-ионному механизму, а на гидрирующе-дегидрирующих центрах – по окислительно-восстановительному механизму.
Особенностью механизма гидрокрекинга является спилловер водорода – это перенос по поверхности катализатора активных частиц, сорбированных или образованных на одной фазе, на другую фазу, которая в данных условиях не сорбирует или не образует эти частицы. Применительно к бифункциональным катализаторам донорами активных водородных частиц являются металлические центры, например металлическая платина или сульфиды NiMo(W).
Активными частицами могут быть атомы водорода, протоны, гидрид-ионы, протон-гидридные пары или ионы H3+

## Slide 22: Бифункциональные катализаторы
Гидрирующие свойства катализатора позволяют получать продукты без образования кокса, во многом сходные с продуктами каталитического крекинга, но значительно менее ароматизированные, очищенные от серы и азота и не содержащие непредельных.
В зависимости от назначения процесса применяют катализатор с преобладанием или гидрирующей или крекирующей функции.
Основные компоненты:
-кислотный (алюмосиликаты аморфные или кристаллические), оксид алюминия, галогенсодержащие соединения;
- соединения металла или сочетания металлов в восстановленной, оксидной или сульфидной форме, обеспечивающие гидрирующую и расщепляющую функции;
- связующее, обеспечивающее механическую прочность и оказывающее влияние на формирование пористой структуры

## Slide 23: Параметры процесса
Температура – зависит от природы сырья, требуемого качества продуктов и активности катализатора. Мягкий режим: 360-400С, жёсткий: 380- 450С. Применяется ступенчатое повышение температуры при снижении активности катализатора в процессе работы. Разница в начале и в конце цикла может составлять до 100С;
Объёмная скорость подачи сырья, ч-1 : в зависимости от тех же факторов может быть от 1,0-1,2 ч-1, до 0,4-1,0 ч-1;
Давление: При 5 Мпа имеет место диспропорционирование водорода. При 15-20 МПа реакции уплотнения подавлены, а выше 30 МПа практически останавливаются. Увеличение давление требует повышенной металлоёмкости;
Тепловой эффект: зависит от соотношения протекающих реакций гидрирования и расщепления. Предусматривается возможность отвода избыточного тепла из зоны реакции.

## Slide 24: Влияние параметров ГК на гидрирование ароматических углеводородов
Давление
Температура

## Slide 25: Параметры процесса
Кратность циркуляции ВСГ: обычно в 2-4 раза выше химического расхода водорода. Чем тяжелее сырьё, тем выше расход и больше кратность циркуляции. При лёгком гидрокрекинге – около 500 м3/ м3 сырья, при гидрокрекинге дистиллятов – 800-1200 м3/ м3 сырья, при гидрокрекинге тяжёлого сырья - выше 1500 м3/ м3 сырья; (для обеспечения избытка водорода, подавления реакций поликонденсации и предотвращения закоксовывания катализатора);
Концентрация водорода – не менее 90% об.;
Расход водорода: зависит от характера реакций, природы сырья, требуемого ассортимента и качества продуктов. Потребляется на реакции гидрокрекинга, реакции гидрирования ароматических соединений, реакции гидрообессеривания и гитдродеазотирования сырья. Соответственно в первом случае требуется 2-6 моль водорода на каждый моль сырья, для второй группы реакций – 5-7 моль. В последнем случае – около 11% от всего расхода водорода.

## Slide 26: Гидрокрекинг вакуумного газойля

## Slide 27: Материальный баланс ГК ВГ
Взято: | % мас.
Вакуумный газойль | 100,0
Водород | 3,0
Итого: | 103,0
Получено: | 
Углеводородный газ | 4,5
Сероводород + аммиак | 2,0
Бензиновая фракция | 22,3
Реактивное топливо | 15,0
Дизельная фракция | 39,2
Гидроочищенный газойль (остаток) | 20,0
Итого: | 

## Slide 28: Режим лёгкого гидрокрекинга
Основные параметры процесса:
Давление: около 5 МПа (значительно ниже, чем при глубоком гидрокрекинге, где давление достигает 12–17 МПа).
Температура: 360–400 °C (оптимальный диапазон 360–390 °C с постепенным ростом по высоте/ходу реактора).
Конверсия сырья: уровень превращения вакуумного газойля в легкие фракции составляет не менее 15% масс. (в отличие от глубокого гидрокрекинга, где конверсия выше).
Оформление: обычно осуществляется по одноступенчатой схеме на стационарном катализатор

## Slide 29: Технология лёгкого гидрокрекинга

## Slide 30: Технология лёгкого гидрокрекинга

## Slide 31: Глубокий гидрокрекинг. Одноступенчатая схема на стационарном слое катализатора

## Slide 32: Глубокий гидрокрекинг. Реактор

## Slide 33: Глубокий гидрокрекинг. Двухступенчатый процесс

## Slide 34: Глубокий гидрокрекинг. Двухступенчатый процесс. Материальный баланс и режим

## Slide 35: Глубокий гидрокрекинг. Двухступенчатый процесс. Показатели качества моторных топлив

## Slide 36: Глубокий гидрокрекинг в трёхфазном «кипящем» слое катализатора (ТФКС)
Контакт газосырьевой смеси с катализатором осуществляется при их
прямоточном движении в реакторе снизу вверх. Частицы катализатора, заполняющие реактор, находятся в беспорядочном движении; «кипящий»слой поддерживается движущимися потоками газа и жидкости
Достоинства процесса гидрокрекинга остатков с трехфазным «кипящим» слоем являются:
• изотермичность процесса, которая обеспечивается заданным соотношением скоростей жидкой и газовой фаз; при этом перепад температуры по высоте слоя не превышает 3-4 °С;

## Slide 37: Глубокий гидрокрекинг в трёхфазном «кипящем» слое катализатора (ТФКС)
• возможность переработки самых неблагоприятных видов сырья, в
том числе содержащих более 200-300 г/т ванадия и никеля.
Это делает перспективным применение ТФКС для гидропереработки
тяжелых нефтей, битуминозных песков, продуктов гидрогенизации углей и сланцев. Предотвращение дезактивации и обеспечений; заданной активности катализатора при переработке тяжелых видов сырья достигается в ТФКС непрерывной заменой части отработанного дезактивированного катализатора свежим в ходе процесса.
Таким образом, постоянная активность катализатора в ТФКС позволяет поддерживать заданный выход и качество продуктов гидрообессеривания

## Slide 38: Глубокий гидрокрекинг в (ТФКС)

## Slide 39: Реактор гидрокрекинга с ТФКС

## Slide 40: Материальный баланс гидрокрекинга с трёхфазным кипящим слоем катализатора

## Slide 41: Гидрокрекинг с движущимся суспендированным катализатором

## Slide 42: Гидрокрекинг с движущимся суспендированным катализатором. Материальный баланс

## Slide 43
Гидроконверсия тяжёлых нефтяных остатков

## Slide 44: Гидроконверсия тяжёлых нефтяных остатков

## Slide 45: Гидроконверсия нефтяных остатков. Показатели качества гудрона и материальный баланс процесса

## Slide 46: Наногетерогенный катализ в гидроконверсии гудрона
Зависимость конверсии гудрона западносибирской нефти от содержания молибденового наногетерогенного катализатора в эмульсионной смеси (условия гидроконверсии: Р=7Мпа, V=2ч-1, Т=460˚С, сырье/Н2=100л/кг)

## Slide 47: Установка гидроконверсии

## Slide 48: Изменение компонентного состава сырья и продуктов реакции

## Slide 49: Технологическая схема установки гидроконверсии тяжелого нефтяного сырья

## Slide 50: Блок-схемы выделения отработанного катализатора

## Slide 51: Блок-схемы регенерации прекурсора

## Slide 52: Гидроконверсия
На ТАНЕКО, нефтеперерабатывающем комплексе «Татнефти» в Нижнекамске, внедрена установки глубокой переработки гудрона по технологии гидроконверсии.
Использованы полностью отечественные технология и на 95% российское оборудование.Установка способна перерабатывать 50 тыс. тонн гудрона в год. Получаемые продукты уже направляются для производства автобензинов, дизельного топлива Евро-6, авиакеросина. Остаток сырья с установки гидроконверсии поступает для окончательной переработки на УЗК (установка замедленного коксования). Таким образом достигается практически безостаточная нефтепереработка.

## Slide 53: Гидроконверсия
Прорабатывается возможность использования здесь же в качестве сырья резиновой крошки и отходов пластика. Расплавленная масса будет смешиваться с гудроном.
Получаемые на выходе с установки продукты:
- нестабильный бензин идет на установку гидроочистки нафты для получения автобензина Евро-6;
- дизельная фракция - на гидроочистку дизтоплива;
- вакуумный газойль - на гидроочистку ТГК (термогидрокрекинг);
- вакуумный остаток - на УЗК.

## Slide 54: Схема гидродепарафинизации дизельных фракций

## Slide 55: Гидродепарафинизации дизельных фракций

## Slide 56
Кафедра «Химическая технология
переработки нефти и газа» Астраханского государственного технического университета Электронная почта и телефон: E-mail: n.pivovarova@astu.ru Тел.: +7(8512)61-42-50; +7(917)190-74-85