Федеральное агентство по рыболовству

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Астраханский государственный технический университет»

Система менеджмента качества в области образования, воспитания, науки и инноваций сертифицирована DQS

по международному стандарту ISO 9001:2015

## Институт Морских технологий, энергетики и транспорта

Кафедра «Механика и инженерная графика»

## СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

### Методические указания

по выполнению лабораторной работы

для обучающихся по направлению

26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника

объектов морской инфраструктуры

Профиль

Кораблестроение

# АСТРАХАНЬ – 2022

Авторы: ст. преп. кафедры «Механика и инженерная графика» Кукарина А.Ю.

Рецензент: зав. кафедрой  "Механика и инженерная графика" к.т.н. доцент Славин Б.М

# Методические указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Сопротивление материалов» утверждены на заседании кафедры «Механика и инженерная графика» «17» мая 2022 г., протокол № 3 .

© Астраханский государственный технический университет, 2022

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы по дисциплине «Сопротивление материалов» предназначены для обучающихся по направлению 26.03.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры профиль  Кораблестроение

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся  в выполнении лабораторной работы по дисциплине «Сопротивление материалов».

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся самостоятельно овладеть теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой деятельности и направлены на формирование следующих компетенций:

ОПК-4. Способен применять основы инженерных знаний в профессиональной деятельности, решать прикладные инженерно-технические и организационно-управленческие задачи.

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплине «Сопротивление материалов» обучающиеся должны по компетенции ОПК-4:

- знать: Механические характеристики прочности и пластичности, расчеты на прочность и жесткость при статических и повторно-переменных нагрузках основных параметров машин и механизмов;

- уметь: Легко ориентироваться в вопросах прочности и принимать правильные решения. Самостоятельно решать поставленные задачи. Доводить их до численного результата выполняя инженерный анализ;

- владеть: Методами расчета типовых элементов конструкций морской техники на прочность, жесткость и устойчивость. Навыками инженерного мышления. Навыками к освоению специальных дисциплин.

Описание лабораторной работы содержит тему, задания, требования к выполнению конкретного задания по данной теме, порядок выполнения задания, формы контроля, требования к оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам приведены рекомендуемые источники.

- Перечень видов лабораторной работы по дисциплине

| Тема | Форма контро ля | Требования к выполнению заданий (знание и/или умение и/или владение навыками) |
| --- | --- | --- |
| 1. Исследование механических характеристик материала при испытании на растяжение. | Отчёт по лабораторной работе | Уметь обрабатывать экспериментальные данные, интерпретировать и профессионально представлять полученные результаты |
| 2. Испытание на сжатие различных материалов. | Отчёт по лабораторной работе | Уметь обрабатывать экспериментальные данные, интерпретировать и профессионально представлять полученные результаты |
| 3. Испытание на кручение образцов материалов. | Отчёт по лабораторной работе | Уметь обрабатывать экспериментальные данные, интерпретировать и профессионально представлять полученные результаты |
| 4. Испытание балки на изгиб | Отчёт по лабораторной работе | Уметь обрабатывать экспериментальные данные, интерпретировать и профессионально представлять полученные результаты |
| 5. Исследование деформации образца при сложном нагружении | Отчёт по лабораторной работе | Уметь обрабатывать экспериментальные данные, интерпретировать и профессионально представлять полученные результаты |

- Тематика и задания лабораторной работы

- Исследование механических характеристик материала при испытании на растяжение.

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получение диаграммы растяжения и исследование механических характеристик материалов, при растяжении.

- ЗАДАЧИ РАБОТЫ

- Изучение методики проведения испытаний на растяжение.

- Построение диаграммы растяжения в координатах F – l.

- Построение диаграммы условных напряжений в координатах  – .

- Вычисление характеристик прочности.

- Вычисление характеристик пластичности.

- Определить (предположительно) марку испытываемых образцов.

- Выводы по работе.

- ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ

- Испытательная машина (рисунок 3.1).

- Образцы

- Штангенциркуль.

- Персональный компьютер (ноутбук)

- Электронный блок.

Рисунок 3.1 — Универсальная машина для исследования свойств

материала.

Литература: https://portal2.astu.org/course/view.php?id=2050

2. Испытание на сжатие различных материалов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получение диаграммы растяжения и исследование механических характеристик материалов при испытании на сжатие.

- ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1.Определить механические характеристики полимерных материалов и дерева при сжатии.

2.Определить коэффициент анизотропии прочностных свойств дерева.

- ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

1.Образцы: при испытаниях на сжатие необходимо осуществить приложение сжимающей нагрузки строго по оси образца. Во избежание искривления образца, т.е. потери им устойчивости при продольном сжатии, металлические образцы изготавливаются в виде цилиндров диаметром d = 10-25мм и высотой h ≤ 3d, образцы из неметаллов (дерево, бетон) изготавливают кубической формы с длиной ребра от 20 до 50 мм

2.Испытательная машина: лабораторная установка для испытаний материалов УИМ – 2 ПС.

3.Измерительный инструмент: штангенциркуль с ценой деления 0,1 мм.

4.Персональный компьютер (ноутбук)

Рисунок 1 – Универсальная машина для исследования свойств материала УИМ – 2 ПС

Литература: https://portal2.astu.org/course/view.php?id=2050

2. Испытание на сжатие различных материалов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получение диаграммы растяжения и исследование механических характеристик материалов при испытании на сжатие.

- ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1.Определить механические характеристики полимерных материалов и дерева при сжатии.

2.Определить коэффициент анизотропии прочностных свойств дерева.

- ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ

1.Образцы: при испытаниях на сжатие необходимо осуществить приложение сжимающей нагрузки строго по оси образца. Во избежание искривления образца, т.е. потери им устойчивости при продольном сжатии, металлические образцы изготавливаются в виде цилиндров диаметром d = 10-25мм и высотой h ≤ 3d, образцы из неметаллов (дерево, бетон) изготавливают кубической формы с длиной ребра от 20 до 50 мм

2.Испытательная машина: лабораторная установка для испытаний материалов УИМ – 2 ПС.

3.Измерительный инструмент: штангенциркуль с ценой деления 0,1 мм.

4.Персональный компьютер (ноутбук)

Рисунок 1 – Универсальная машина для исследования свойств материала УИМ – 2 ПС

Литература: https://portal2.astu.org/course/view.php?id=2050

3. Испытание на кручение образцов материалов.

- ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Испытание на кручение образцов материалов проводится с целью экспериментального определения механических характеристик при чистом сдвиге: модуля сдвига G, предела текучести Т , предела прочности В , а также оценить характер разрушения (сдвиг, отрыв).

Для испытаний на кручение может быть использована любая испытательная машина, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 3565.

Порядок выполнения работы: см. https://portal2.astu.org/course/view.php?id=2050

4. Испытание балки на изгиб

- Цель работы

Целью данной лабораторной работы является проверка формул определяющих прогиб балки установленной на двух шарнирных опорах. А так же определение максимальных моментов и напряжений, возникающих в балке.

- Инструменты и оборудование

  - Испытательная машина (рисунок 2.1 )

  - Балка

  - Двутавровая опора

  - Две опоры

  - Нагружающий элемент

  - Персональный компьютер (ноутбук)

  - Электронный блок

  - Штангенциркуль

  - Линейка

Рисунок 2.1 — Универсальная машина для исследования свойств материала.

Литература: https://portal2.astu.org/course/view.php?id=2050

5. Исследование деформации образца при сложном нагружении

- Цель работы

Получение диаграммы смещения образца при одновременном действии нагрузок, приложенных в различных точках.

- Инструменты и оборудование

- Испытательная машина (рисунок 2.1 );

- Образец — стержень квадратного сечения (2 шт);

- П — образная опора задняя;

- П — образная опора передняя;

- Нагружающий элемент с динамометрическим электронным адаптером;

- Электронный датчик перемещения;

- Персональный компьютер (ноутбук);

- Электронный блок;

- Штангенциркуль;

- Линейка

Рисунок 2.1 — Универсальная машина для исследования свойств

материала.

Литература: https://portal2.astu.org/course/view.php?id=2050