Контрольная работа по сопротивлению материалов.
Работа включает 3 задачи:
1. Растяжение-сжатие
2. Кручение
3. Изгиб
Из таблиц к каждой задаче взять один из вариантов на выбор.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
(для ориентировочных расчетов)

	Материал
	Предел
прочности,
кГ/мм2
	Предел
текучести,
пропорцио-нальности,
кГ/мм2
	Предел
выносливости
кГ/мм2
	Относительное удлинение (относительное сужение), %
	Модуль упругости
Е(G), *10-4
кГ/мм2

	Углеродистые стали обыкновенного качества,  ГОСТ 380-71

	
СТ.-1
	
σВ=32-40
	
σТ=18
	σ-1p=12-15
σ-1=16-22
τ-1=8-12
	
28
	
_____

	
СТ.-2
	
σВ=32-40
	
σТ =19-22
	σ-1p=12-16
σ-1=17-22
τ-1=8-13
	
26
	
_____

	
СТ.-3
	
σВ=38-47
	
σТ=21-24
	σ-1p=12-16
σ-1=17-22
τ-1=10-13
	
21-23
	
_____

	СТ.-4
	σВ=42-52
	σТ=24-26
	σ-1p=19-25
	19-21
	_____

	
СТ.-5
	
σВ=50-62
	
σТ=26-28
	σ-1p=17-22
σ-1=22-30
τ-1=13-18
	
15-17
	
_____

	
СТ.-6
	
σВ=60-72
	
σТ=30-31
	σ-1p=19-25
σ-1=25-34
τ-1=15-25
	
_____
	
_____

	Качественные стали , ГОСТ 1050-74

	
10
	
σВ=34-42
	
σТ=21
	σ-1p=12-15
σ-1=16-22
τ-1= 8-12
	
31(55)
	
1,90

	20
	σВ=42-50
	σТ=25
	σ-1p=12-16
σ-1=17-22
τ-1=10-13
	25(55)
	2,02

	30
	σВ=50-60
	σТ=30

	σ-1p=17-21
σ-1=20-27
τ-1=11-14
	21(50)
	_____

	40
	σВ=58-70
	σТ=34
	σ-1p=18-24
σ-1=23-32
τ-1=14-19
	19(45)
	2,135

	Материал
	Предел
прочности,
кГ/мм2
	Предел
текучести,
пропорцио-нальности,
кГ/мм2
	Предел
выносливости
кГ/мм2
	Относительное удлинение (относительное сужение), %
	Модуль упругости
Е(G), *10-4
кГ/мм2

	45
	σВ=61-75
	σТ=36
	σ-1p=19-25
σ-1=25-34
τ-1=15-20
	16(40)
	2,04

	Качественные стали , ГОСТ 1050-74

	50
	σВ=64-80
	σТ=38
	σ-1p=20-26
σ-1=27-35
τ-1=16-21
	14(40)
	2,20

	60
	σВ=69-90
	σТ=41
	σ-1p=22-28
σ-1=31-38
τ-1=18-22
	12(35)
	2,08

	30Г
	σВ=55-70
	σТ=32
	σ-1=22-32
	20(45)
	2,17

	60Г
	σВ=71
	σТ=42
	σ-1p=25-32

	11(35)
	2,109

	Легированные стали,  ГОСТ 4543-71

	15ХСНД
	σВ = 64-66
	σТ = 39-42
	σ-1 = 31
τ-1 = 16
	18-21
	_____

	20Х
	σВ = 72-85
	σТ = 40-65
	σ-1 = 31-38
τ-1 = 17-23
	_____

	2,07


	40Х
	σВ = 73-105
	σТ = 65-90
	σ-1р = 24-34
σ-1 = 32-48
τ-1 = 21-26
	_____

	2,185


	45Х
	σВ = 85-105
	σТ = 70-95
	σ-1 = 40-50
	9(45)
	2,109

	
30ХМ
	
σВ = 74-100
	
σТ = 54-85
	σ-1р = 37
σ-1 = 31-41
τ-1 = 23
	_____

	2,130

	40ХН
	σВ =100- 145
	σТ = 80-130
	σ-1р = 31-42
σ-1 = 46-60
	_____
	2,040

	12ХН3А
	σВ = 95-140
	σТ = 70-110
	σ-1 = 42-64
τ-1 = 22-30
	_____
	_____

	20ХН3А
	В = 95-145
	σТ = 85-110
	σ-1 = 43-65
τ-1 = 24-31
	_____
	2,040

	40ХНМА
	В = 110-170
	σТ = 85-160
	σ-1 = 50-70
τ-1 = 27-38
	_____
	2,040
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