## Slide 2
Коррозия

## Slide 3
Что такое коррозия?
Коррозия (от лат. corrosio — разъедание) — это самопроизвольный процесс разрушения металлов и сплавов под воздействием окружающей среды . С химической точки зрения это окислительно-восстановительный процесс, при котором металлы переходят в окисленную (ионную) форму и теряют присущие им свойства .

## Slide 4
Почему металлы корродируют?
Главная причина — термодинамическая неустойчивость металлов. В природе большинство металлов встречаются в виде руд (оксидов, сульфидов). Металлургическое производство затрачивает огромную энергию, чтобы восстановить металлы из этих соединений. Коррозия — это обратный процесс: металлы стремятся вернуться в своё естественное, энергетически более выгодное окисленное состояние

## Slide 5
Три ключевых признака коррозии
Окислительно-восстановительный процесс — с точки зрения химии.
Самопроизвольность — возникает из-за термодинамической неустойчивости системы «металл — среда» .
Поверхностное развитие — процесс начинается на поверхности, но может проникать вглубь (например, межкристаллитная коррозия) .

## Slide 6
Масштабы ущерба от коррозии
Потери металла от коррозии составляют около 20-25% от всего производимого в мире металла. Ежегодные безвозвратные потери достигают 20 миллионов тонн готового металла . Это означает, что каждый шестой-седьмой металлургический печь работает впустую — на покрытие убытков от ржавчины. Косвенные потери (простои оборудования, утечки продуктов, экологический ущерб) часто превышают прямые.

## Slide 7
Экономический аспект
В развитых странах затраты на защиту от коррозии и восстановление разрушенного оборудования составляют до 3-5% ВВП. Например, в США потери от применения солей на дорогах зимой достигают 2 млрд долларов в год из-за коррозии автомобилей и 0,5 млрд — на ремонт дорог и мостов .

## Slide 8
Экологические последствия
Коррозия — это не только экономика. Разрушение нефте- и газопроводов приводит к утечкам, загрязнению почвы и воды. Разрушение ёмкостей с химикатами может вызвать техногенные катастрофы. Продукты коррозии (оксиды, соли тяжелых металлов) также загрязняют окружающую среду.

## Slide 9
Классификация коррозии
По механизму протекания
Существует два принципиально разных механизма: химическая и электрохимическая коррозия

## Slide 10
Химическая коррозия
Это взаимодействие металла с окружающей средой, при котором не возникает электрический ток. Процесс подчиняется обычным законам химической кинетики. Химическая коррозия свойственна средам, не проводящим электрический ток .
Два основных вида химической коррозии:
Газовая коррозия — в газах и парах при высоких температурах (кислород, сероводород, диоксид серы, галогены, пары воды) . Пример: окалина на металле при прокате, детали двигателей внутреннего сгорания, арматура печей.
Коррозия в неэлектролитах — в жидких средах, не проводящих ток: нефть, бензин, керосин, смазочные масла, бензол, расплавленная сера .

## Slide 11
Два основных вида химической коррозии:
Газовая коррозия — в газах и парах при высоких температурах (кислород, сероводород, диоксид серы, галогены, пары воды) . Пример: окалина на металле при прокате, детали двигателей внутреннего сгорания, арматура печей.
Коррозия в неэлектролитах — в жидких средах, не проводящих ток: нефть, бензин, керосин, смазочные масла, бензол, расплавленная сера .
Химическая коррозия

## Slide 12
Электрохимическая коррозия
Наиболее распространенный вид. Возникает при контакте металла с электролитами (растворы солей, кислот, щелочей, влажный воздух, вода). Сопровождается возникновением и движением электронов — работой микро- или макрогальванических элементов

## Slide 13
Сущность электрохимической коррозии
Процесс состоит из двух сопряженных реакций:
Анодный процесс — металл в виде ионов переходит в раствор (окисление):
2.Катодный процесс — образовавшиеся электроны связываются деполяризатором (окислителем) .

## Slide 14
Деполяризаторы
Вещества, которые принимают электроны на катоде, называются деполяризаторами. Чаще всего это ионы водорода H+H+ (водородная деполяризация) или растворенный кислород O2O2​ (кислородная деполяризация) .
Водородная деполяризация (в кислой среде):
Кислородная деполяризация (в нейтральной среде):

## Slide 15
Классификация по характеру разрушения
Сплошная (общая) коррозия — охватывает всю поверхность. Может быть равномерной и неравномерной .
Местная (локальная) коррозия — поражает отдельные участки. Это наиболее опасный тип, так как при малой потере массы резко снижается прочность конструкции .

## Slide 16
Виды местной коррозии
Пятнами — отдельные участки.
Язвенная — глубокие точечные поражения.
Межкристаллитная (МКК) — разрушение по границам зерен металла.

## Slide 17
Виды местной коррозии
Подповерхностная — начинается с поверхности, но распространяется под ней, вызывая вспучивание и расслоение .
Коррозионное растрескивание — при одновременном действии коррозионной среды и растягивающих напряжений .

## Slide 18
Классификация по условиям протекания
Атмосферная — самый распространенный вид (в воздухе) .
Почвенная (грунтовая) — зависит от состава почвы, ее влажности, кислотности, аэрации .
Жидкостная — в морской воде, растворах.
Коррозия под напряжением, биокоррозия, радиационная коррозия и др.

## Slide 19
Теория и механизмы
Фактор Пиллинга—Бэдвордса
Определяет защитные свойства оксидных пленок. Коэффициент αα рассчитывается как отношение объема образовавшегося оксида к объему металла, израсходованного на его образование :

## Slide 20
Если α<1 — пленка несплошная (растянута), не защищает металл (щелочные и щелочноземельные металлы).
Если 1<α<2,5— пленка сплошная, обладает защитными свойствами (алюминий, хром, цинк).
Если α>2,5— пленка отслаивается из-за внутренних напряжений, не защищает металл .

## Slide 21
Пассивность металлов
Состояние относительно высокой коррозионной стойкости, вызванное торможением анодного процесса (из-за образования тонких защитных пленок). Пассивируются: Al, Cr, Ni, Ti, нержавеющие стали.

## Slide 22
Ряд напряжений (электрохимический ряд потенциалов)
Положение металла в ряду определяет его термодинамическую способность к коррозии .
Группы металлов по коррозионной стойкости:
Активные (до Cd, E⁰ < -0,4 В) — корродируют даже в нейтральных средах без кислорода (щелочные, щелочноземельные, Mg, Al, Zn).
Средней активности (от Cd до H₂, E⁰ от -0,4 до 0,0 В) — в нейтральных средах без кислорода устойчивы, в кислых — корродируют (Fe, Co, Ni, Pb).
Малоактивные (от H₂ до Rh, E⁰ от 0 до +0,8 В) — устойчивы в нейтральных и кислых средах без окислителей (Cu, Ag, Hg).
Благородные (Au, Pt, Ir, Pd) — устойчивы в большинстве сред

## Slide 23
Дифференциальная аэрация
Если к разным участкам металла доступ кислорода неравномерен, возникает коррозионный элемент. Участок с меньшим доступом кислорода становится анодом и разрушается. Этим объясняется, почему коррозия часто возникает в щелях, под каплями воды, в глубоких трещинах

## Slide 24
Влияние примесей
Примеси в металле часто играют роль микрокатодов или микроанодов, ускоряя коррозию. Например, если в цинке содержится даже 0,0Х% железа, скорость коррозии может возрасти в сотни раз

## Slide 25
Влияние среды
pH: Кислые среды (pH < 4) резко ускоряют коррозию большинства металлов.
Агрессивные ионы: Особенно опасны хлориды (Cl⁻), которые разрушают пассивные пленки и вызывают питтинговую коррозию .
Температура: Обычно ускоряет процесс.
Скорость движения среды: Может ускорять коррозию (эрозионная коррозия) или замедлять (улучшает пассивацию).

## Slide 26
Локальные и особые виды коррозии
Питтинговая (точечная) коррозия
Один из самых опасных видов. Характерна для пассивирующихся металлов (нержавеющие стали, алюминий) в присутствии активаторов (хлоридов). На пассивной поверхности возникают локальные активные точки, где металл растворяется с огромной скоростью, образуя глубокие язвы (питтинги) .

## Slide 27
Защита от питтинга:
Легирование хромом, молибденом.
Использование титана и его сплавов.
Электрохимическая защита (катодная поляризация).
Ингибиторы.
Лакокрасочные покрытия .

## Slide 28
Щелевая коррозия
Возникает в узких зазорах и щелях (между болтами и гайками, под прокладками, в местах нахлеста). В щели затруднен доступ кислорода, она становится анодом по отношению к открытой поверхности, и металл интенсивно растворяется .
Особенно чувствительны к щелевой коррозии пассивные металлы (нержавейки, алюминиевые сплавы).

## Slide 29
Защита:
Уплотнение зазоров (полимеры, смазки).
Рациональное конструирование (избегать щелей).
Электрохимическая защита .

## Slide 30
Межкристаллитная коррозия
Разрушение происходит по границам зерен металла. Внешне деталь выглядит нормально, но теряет прочность и может внезапно разрушиться. Характерна для нержавеющих сталей, если при сварке или нагреве по границам зерен выделяются карбиды хрома, обедняя приграничные зоны хромом .

## Slide 31
Защита от МКК:
Снижение содержания углерода (<0,03%).
Легирование титаном или ниобием (они связывают углерод).
Специальная термическая обработка (стабилизирующий отжиг) .

## Slide 32
Коррозионное растрескивание (КР)
Разрушение металла при одновременном воздействии коррозионной среды и растягивающих напряжений. Приводит к быстрому образованию и росту трещин. Очень опасно для высокопрочных сталей, нержавеек, латуней .

## Slide 33
Защита:
Катодная защита.
Снятие внутренних напряжений (термообработка).
Удаление из среды специфических агентов (например, кислорода из воды для теплоэнергетики) .

## Slide 34
Методы защиты от коррозии
Общая классификация методов
Все методы защиты можно разделить на несколько групп:
Изменение свойств металла (легирование).
Изменение свойств среды (ингибиторы, осушение).
Изоляция поверхности (покрытия).
Электрохимическая защита.
Рациональное конструирование.

## Slide 35
Легирование
Введение в сплав компонентов, повышающих коррозионную стойкость.
Сталь + хром (>12%) — нержавеющая сталь (образуется плотная пленка Cr₂O₃).
Сталь + хром + никель — аустенитные нержавейки (еще более стойкие).
Медь + цинк + олово — бронзы, латуни (стойкость к морской воде). Легирование может быть направлено как на жаростойкость (сопротивление газовой коррозии), так и на химическую стойкость .

## Slide 36
Металлические покрытия
Нанесение слоя другого металла. Делятся на две группы :
Анодные покрытия — металл покрытия более активен, чем основной (например, цинк на железе). При повреждении покрытия цинк растворяется (работает как протектор), защищая железо.

## Slide 37
2. Катодные покрытия — металл покрытия более благороден (например, олово на железе — луженая жесть). При повреждении такое покрытие ускоряет коррозию основного металла (железо становится анодом).

## Slide 38
Способы нанесения металлических покрытий:
Гальванический метод (электролизом).
Горячий метод (погружение в расплав — цинкование, лужение).
Плакирование (прокатка пакета из двух металлов).
Диффузионный метод (насыщение поверхности при высокой температуре).
Металлизация напылением.

## Slide 39
Неметаллические покрытия
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — самый распространенный и дешевый способ. Требуют обновления .
Полимерные покрытия (пластмассы, резина, фторопласт).

## Slide 40
Смазки и масла (временная защита при хранении и транспортировке) .
Химические покрытия — создаются путем химической обработки поверхности:
Неметаллические покрытия

## Slide 41
Оксидирование (воронение) — создание оксидной пленки на стали.
Фосфатирование — пленка фосфатов, хорошая основа под краску.
Эмалирование — нанесение стекловидного слоя (химическая посуда, ванны).

## Slide 42
Ингибиторы коррозии
Вещества, добавление которых в коррозионную среду в малых количествах резко замедляет коррозию .
Виды ингибиторов:
Анодные (затрудняют анодный процесс) — хроматы, нитриты, фосфаты. Опасны: при недостатке могут ускорять коррозию.
Катодные (затрудняют катодный процесс) — соли цинка, магния. Более безопасны.
Органические (амины, меркаптаны) — адсорбируются на поверхности.
Летучие (ингибиторы атмосферной коррозии) — для защиты изделий в замкнутых объемах (упаковка).

## Slide 43
Электрохимическая защита
Основана на смещении потенциала металла. Применяется для подземных и подводных сооружений .
Протекторная защита — к конструкции подсоединяют более активный металл (протектор: цинк, магний, алюминий), который разрушается, защищая основное сооружение. Используется для корпусов судов, подземных трубопроводов .
Катодная защита — конструкцию подключают к отрицательному полюсу внешнего источника постоянного тока. Анодом служат специальные электроды (анодные заземлители) .
Анодная защита — смещение в сторону положительных потенциалов (для пассивирующихся металлов). Применяется реже.

## Slide 44
Изменение свойств среды
Деаэрация (удаление растворенного кислорода из воды).
Снижение влажности воздуха.
Нейтрализация кислых сред.
Удаление агрессивных примесей.

## Slide 45
Рациональное конструирование
Важно избегать:
Щелей и зазоров, где скапливается влага.
Контактов разнородных металлов (образование гальванопары).
Резких перепадов температур и зон конденсации влаги.
Застойных зон.

## Slide 46
Коррозия — главный враг нефтегазовой инфраструктуры
Коррозионные процессы сопровождают все этапы производства: от забоя скважины до бензоколонки. Они приводят к колоссальным экономическим потерям и являются одной из основных причин техногенных аварий .

## Slide 47
Масштаб проблемы: Оборудование работает в экстремальных условиях — высокие давления (до 70 МПа), агрессивные среды (сероводород H2SH2​S, углекислый газ CO2CO2​, соли), высокие температуры и абразивный износ (песок, частицы породы) .
Последствия:
  Экономические: Простои, дорогостоящий ремонт и замена труб, потеря продукта.
  Экологические: Разгерметизация трубопроводов приводит к утечкам нефти и газа, нанося непоправимый урон окружающей среде.
  Социальные: Аварии на объектах нефтегазового комплекса могут привести к человеческим жертвам.

## Slide 48
Основные типы коррозии в отрасли
Углекислотная коррозия (CO2​-коррозия):
  Механизм: CO2, растворяясь в воде, образует угольную кислоту (H2CO3​), которая вызывает интенсивное локальное разрушение стали. Скорость коррозии может быть катастрофически высокой .
  Проявления: Глубокие питтинги (язвы), приводящие к быстрой потере герметичности труб .

## Slide 49
Сероводородная коррозия (H2S-коррозия):
Главная опасность: Вызывает не только общее утонение стенки, но и сульфидное коррозионное растрескивание под напряжением (СКРН). Металл становится хрупким и разрушается внезапно, без видимых признаков коррозии .
Особенность: Характерна для месторождений с высоким содержанием сероводорода (например, некоторые месторождения в Астраханской области)

## Slide 50
Биокоррозия (Микробиологическая коррозия):
  Возбудитель: Сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ). Они живут в пластовых водах и продуктах коррозии (отложениях).
  Механизм: Бактерии восстанавливают сульфаты до сероводорода, который и атакует металл. Это сложный процесс, протекающий под шламом и отложениями .
  Статистика: Отказы оборудования вследствие бактериальной коррозии и коррозии под отложениями составляют до 34% от всех коррозионных отказов .

## Slide 51
Заключение и выводы
Коррозия неизбежна, но управляема. Полностью остановить коррозию невозможно, но современные технологии позволяют прогнозировать её развитие и сводить риски к минимуму.
Требуется комплексный подход. Наиболее эффективна не одна "волшебная" технология, а их комбинация: легированные стали + ингибиторы + покрытия + электрохимическая защита + постоянный мониторинг .
Вектор развития — цифровизация и новые материалы. Будущее защиты от коррозии в нефтегазовой отрасли — за цифровыми двойниками (прогнозирование отказов) и созданием принципиально новых коррозионно-стойких сплавов и покрытий .
Безопасность превыше всего. Инвестиции в антикоррозионную защиту — это прямые инвестиции в промышленную и экологическую безопасность, предотвращение катастроф и сохранение жизни людей .

## Slide 52
СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!