## Slide 2
6 Производство битума
Проф. Пивоварова Н.А

## Slide 3: Назначение
Получение битумов различных сортов и марок.
Для производства битумов применяются следующие способы:
Глубокая вакуумная перегонка (получаемый при этом продукт называется остаточным битумом);
Окисление нефтепродуктов воздухом при высокой температуре (с получением так называемых окисленных битумов
Компаундирование остаточных и окисленных битумов.

## Slide 4: Объём производства и производители битума в РФ
В 2025 году объем выпуска битумов в мире составил 118 млн т. В нашей стране достиг около 7,8 млн тонн.
Производители битума: «Орснефтеоргсинтез»,
«Сургутнефтегаз», Нижегородский НПЗ, Пермская битумная компания, Нижегороднефтеоргсинтез, Ангарский НПЗ, Рязанский НПЗ, Орский НПЗ, Московский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Киришнефтеоргсинтез, Ангарская нефтяная компания, Омский НПЗ, Эталон (Челябинск), Ачинский НПЗ и др. Всего 22 завода

## Slide 5: Объём производства битумов по странам

## Slide 6: Сырьё
Сырьем являются остатки атмосферно-вакуумной перегонки нефти (гудроны), побочные продукты производства масел (асфальты и экстракты).
Наилучшим сырьем для получения окисленного битума считаются остатки высокосмолистых, малопарафинистых нефтей, наихудшим – остатки высокопарафинистых нефтей, поскольку при окислении этих продуктов образуется большое количество асфальтенов и карбенов, вследствие чего битум становится хрупким и неэластичным.
Химический состав битума (усреднённый): C — 80‒87%; H — 10‒12%; O — 5‒10%; S — 1‒5%; N — до 1%

## Slide 7: Сырьё

## Slide 8: Продукция
дорожные битумы, применяемые в дорожном строительстве для приготовления асфальтобетонных смесей;
кровельные битумы, используемые при изготовлении кровельных покрытий и различных изделий;
строительные битумы, используемые при выполнении различных строительных работ, в частности, для гидроизоляции фундаментов зданий;
специальные битумы, используемые в различных отраслях промышленности.

## Slide 9: Характеристики битума
В неокисленных и компаундированных битумах в большом количестве содержатся тяжёлая ароматика и смолы, что наделяет такие битумы высокими адгезионными характеристиками, хорошей растяжимостью, но температура хрупкости у них высокая.
Неокислённый битум – это мелкодисперсная коллоидная система, которую относят к типу «золь». В основе окислённых битумов, как правило, лежат грубодисперсные частицы. Это позволяет говорить о том, что такие битумы можно причислить к типу «золь-гель».

## Slide 10: Характеристики битума
Одним из важнейших свойств битума является стабильность его качества под воздействием как обычной, так и повышенной температуры.
Эту характеристику оценивают с двух сторон: устойчивости к окислению при действии повышенной температуры и коллоидной стабильности. Системы типа «золь», как показали исследования, являются более устойчивыми во времени.
Сравнивая термическую стабильность компаундированных и неокислённых битумов с окислёнными, можно говорить о том, что у первых термическая стабильность более высокая. Термообработка окислённых битумов показывает, что при нагревании они заметно теряют в пластичности и у них ухудшаются адгезионные свойства.

## Slide 11: Продукция

## Slide 12: Химизм и механизм
Химизм процесса представляет собой сложную систему параллельно-последовательных превращений, протекающих по радикально-цепному механизму.
При производстве остаточных битумов идут реакции поликонденсации и уплотнения;
При производстве окисленных битумов: взаимодействие кислорода с молекулами углеводородов и гетероорганическими соединениями приводит к глубокой перестройке структуры:
Образование свободных радикалов и пероксидов: Кислород инициирует образование первичных неустойчивых соединений — гидропероксидов;

## Slide 13: Химизм и механизм
Дегидрирование: Кислород отрывает атомы водорода от молекул углеводородов сырья с образованием H₂O и CO₂;
Поликонденсация : рост молекулярной массы за счет образования новых прочных углерод-углеродных связей;
Кислородное мостикообразование: Часть кислорода химически связывается в виде функциональных групп (главным образом сложноэфирных -COOR, а также карбонильных, гидроксильных групп и эфирных мостиков), объединяя мелкие молекулы в более крупные структуры.

## Slide 14: Химизм и механизм

## Slide 15: Химизм и механизм
Углеводороды | Кислоты | Гидроксикислоты | Асфальтогеновые кислоты | 
 | Смолы | Асфальтены | Карбены | Карбоиды
Углеводороды окисляются одновременно в двух направлениях:

## Slide 16: ПРОИЗВОДСТВО ОСТАТОЧНЫХ БИТУМОВ
Производство остаточных битумов является наиболее простой и экономичной технологий. Для определения пригодности конкретного сорта нефти к использованию при получении остаточного битума необходимо провести оценку выхода из него вяжущего с глубиной проникновения иглы при 25ºС 100 на 0,1 мм.
Экономически оправданным производство остаточного битума можно считать в том случае, когда выход готового продукта составляет не менее 10-20%. Для получения такого битума используется сырье вакуумной перегонки, состоящее из органических и гетерогенных соединений, чаще всего – мазут.

## Slide 17: ПРОИЗВОДСТВО ОСТАТОЧНЫХ БИТУМОВ
Качественные характеристики остаточных битумов могут регулироваться за счет изменения режимов вакуумной колонны.
В большей степени на эффективность процесса оказывает влияние глубина вакуума в зоне питания вакуумной колонны, а также наличие контактных устройств с низким гидравлическим сопротивлением, которые обеспечивают перепад давления по высоте колонны не более 15-20 мм рт. ст. При этом наверху вакуумной колонны поддерживается давление не более 20 мм рт.ст.

## Slide 18: ПРОИЗВОДСТВО ОКИСЛЕННЫХ БИТУМОВ
1 — нагревательная печь; 2 — емкость для горячего сырья;
3 — смеситель; 4 — реактор; 5 — испаритель

## Slide 19: ПРОИЗВОДСТВО ОКИСЛЕННЫХ БИТУМОВ
Технологический режим процесса следующий: температура, 0С: сырья на выходе из печи …………………… 180 – 250 в окислительной колонне, не выше ……….. 290 битума на выходе из холодильника ……….. 170 – 200 налива битума в цистерны …………………. 170 – 180 Давление в окислительной колонне, МПа …….. 0,3 – 08 Расход воздуха, м3 / т битума ………………….. 50 – 400 Тепловой эффект процесса, кДж / кг битума ….. 168 – 502 Содержание кислорода в газообразных продуктах окисления, % …………… 3 -11 Отношение рециркулят : сырьё ………………… 6 : 1

## Slide 20: ПРОИЗВОДСТВО ОСТАТОЧНЫХ БИТУМОВ
Производство остаточных битумов характеризуется ощутимым снижением содержания парафинонафтеновых углеводородов, что обусловлено их более высокой летучестью по сравнению с другими веществами этой же группы.
Перегретый пар необходим для уменьшения содержания в битуме парафинонафтеновых углеводородов и снижения температуры перегонки остатков. Это позволяет получать остаточный битум с высокой температурой размягчения.

## Slide 21
Кафедра «Химическая технология
переработки нефти и газа» Астраханского государственного технического университета Электронная почта и телефон: E-mail: n.pivovarova@astu.ru Тел.: +7(8512)61-42-50; +7(917)190-74-85